长柱塞防砂抽油泵技术规格书

目  录

1 适用范围	1

2 执行标准	1

3 规格型号	1

4 适用井况	1

5 工作环境	1

6 整体结构	2

7 材料要求	2

8 规格要求	2

9 检验要求	3

10 质量承诺	6

11 整泵标志	6

12 包装	6

13 产品验收	7

# 1 适用范围

1.1 本技术规范适用于长柱塞防砂抽油泵的采购。

# 2 执行标准

2.1 国家标准：GB/T18607—2008《抽油泵及其组件规范》。

2.2 行业标准：SY/T5059—2009《组合泵筒管式抽油泵》。

# 3 规格型号

3.1 按GB/T18607—2008标准规定的样式标注。

# 4 适用井况

4.1适用于含大量面砂跟细砂的抽油井，能有效防止砂卡抽油泵。

# 5 工作环境

5.1 适应井型：泵挂处井斜角不大于45度油井

5.2 适应井深：（Φ28mm-Φ44mm）-2500米、Φ57mm-2100米、Φ70mm-1700米、Φ83mm-1500米；

5.3 工作介质：含垢、砂等采出（油）井；

5.4 适应油管规格：φ73mm，φ88.9mm。

# 6 整体结构

6.1 由不挖槽的长柱塞、短泵筒及连接管组成，单筒结构；

6.2 加大过流面积的上出油凡尔罩始终伸出泵筒，避免砂卡；

6.3 柱塞总成选用闭式阀罩结构，防止阀球不断起跳造成阀罩断裂；

6.4 柱塞与泵筒配合间隙能够根据需求提供。

# 7 材料要求

7.1 长柱塞防砂抽油泵材质符合GB/T18607—2008《抽油泵及其组件规范》的规定；

7.2 泵筒配件采用45#材质，并进行调质处理，硬度为200-240HBW；

7.3 柱塞上下游动阀罩总成采用35CrMoA材质，并调质处理，硬度为245-280HBW；

7.4 柱塞采用精轧管加工，外表面进行喷焊处理，喷焊层厚度不小于0.25mm，硬度大于595HV200；

7.5 泵筒采用精轧管加工，内表面进行镍磷镀处理时，厚度≥0.06mm，硬度≥HRC66；内表面镀铬处理时，厚度≥0.076，硬度900-1160HV100

7.6 阀球采用9Cr18Mo、阀座采用6Cr18Mo，阀球硬度为HRC58-65，阀座硬度为HRC52-56。

# 8 规格要求

8.1 技术参数

| 公 称 直 径 mm | 连接螺纹尺寸 |  | 最 大 外 径 mm | 间隙 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 泵体连接螺纹 上/下(in) | 抽油杆连接螺纹(in) |  |  |
| Ф28 | 2 7/8″NU | 3/4″ | Ф88.9 | Ⅰ、Ⅱ |
| Ф31.75 |  |  |  | Ⅰ、Ⅱ |
| Ф38.1 |  |  |  | Ⅰ、Ⅱ |
| Ф44.45 |  |  |  | Ⅰ、Ⅱ |
| Ф57.15 |  |  |  | Ⅰ、Ⅱ |
| Ф69.85 | 3 1/2″NU | 7/8″ | Ф108 | Ⅰ、Ⅱ |

8.2 柱塞闭式阀罩、游动阀罩、固定阀罩均应用内壁经过铣削的导向筋结构；

8.3 为防止阀球起跳造成阀罩断裂，柱塞总成为闭式阀罩结构；

8.4 同一型式、规格的产品，除金属柱塞按所需配合间隙进行选配外，其余零件应具有互换性，连接螺纹为符合GB/T18607-2008的英制连接螺纹；

8.5 油管螺纹最终旋紧时，应涂上螺纹密封润滑脂或螺纹密封胶；

8.6 泵总成密封性能、泵筒柱塞配合间隙漏失量及本技术要求未限定的项目，应符合GB/T18607—2008的规定。

# 9 检验要求

9.1 泵总成密封性能：组装后的抽油泵(不装柱塞总成)应在不低于标准规定的试验压力下稳压3min，要求压降不得大于0.5MPa；

（GB/T18607-2008规定）

9.2 配合间隙漏失量：经密封性能试验合格的抽油泵，泵筒内放入选配好的柱塞，泵处于水平位置，柱塞的阀球阀座处于密封状态，在不低于10MPa的压力下测漏失量，漏失液体流动平稳后，用量杯接漏失液体，同时记时，其漏失量应符合标准要求；

（GB/T18607-2008规定）

9.3 灵活性能：柱塞装入泵筒后，用手反复拉动和转动，应轻快灵活，无阻滞。

9.4 泵筒材料、内表面硬化层厚度、硬度、基体心部硬度、直线度应符合标准要求。内表面粗糙度不大于Ra0.4；

9.5 柱塞材料、外表面硬化层厚度、硬度、基体心部硬度应符合标准要求。外表面粗糙度不大于Ra0.4；

9.6 阀球、阀座总成的真空度应在不大于64.32kPa真空环境下保持3s无泄漏。

# 10 质量承诺

10.1 由乙方（供方）对所供抽油泵的质量和质保期进行承诺。

# 11 整泵标志

11.1 在泵筒上应有制造厂商的名称或商标、执行标准号、泵的代号、装配日期等标识。

# 12 包装（推荐）

12.1.简易包装

12.1.1  把用塑料套包装好的单根抽油泵平行放置在木制底架上，垫木上的圆弧及间距与泵筒相配，支撑点间距1.5～2m；

12.1.2  层于层之间用与泵筒相配的垫木隔开；

12.1.3 每捆抽油泵的层数、每层支数按用户要求包装；

12.1.4 在支点处，上下用角钢通过两端的螺栓夹紧。

12.2 打箱包装

12.2.1 包装箱由上下纵梁、横梁、立梁、围板、隔板等组成，其尺寸根据抽油泵的尺寸和数量确定；

12.2.2 箱底和四周衬上油毡纸或塑料布；

12.2.3 铺上足以覆盖整箱的塑料布；

12.2.4 按简易包装进行打捆；

12.2.5 把整张塑料布翻起以覆盖整箱抽油泵，并把塑料布开口缝封好；在上部支点处用垫木将箱体的上端面找平；

12.2.6  加盖并钉紧；

# 13 产品验收

13.1 产品制造完成后，由供方负责装运到需方库房，经库房接收人员验收合格后方可接收。

13.2 检验依据GB/T18607—2008、SY/T5029-2009标准。